Подбор оптимальных зазоров при фотополимерной 3д-печати для моделей с аналогами.

- Подбор параметров печати по калибровочному тесту.

Первым этапом является печать стандартного калибровочного теста для подбора режимов печати.

По нему можно индивидуально скорректировать режимы работы материала и оценить детализацию. Результаты печати зависят не только от параметров и настроек, но и от возможностей принтера. Далеко не все принтеры в состоянии качественно полимеризовать материал сохраняя приемлемую детализацию. Хорошая полимеризация в свою очередь позволяет избежать усадки и деформации во времени.

- Подбор оптимальных зазоров по тесту

Вторым этапом является печать наборного теста с посадочными местами для аналогов. Каждое отверстие имеет свой зазор, тесты располагаются под 2-мя углами. В первом случае отверстия соосны оси Z, во втором случае отклоняются на 20 градусов от нее. Это позволяет подобрать подходящий зазор, при котором аналог будет надежно фиксироваться на своем месте.

После печати теста необходимо провести полную постобработку согласно рекомендациям производителя материала. Далее поочередно установить аналоги в свои посадочные места. Когда посадка аналога будет удовлетворительной, он будет устанавливаться с небольшим усилием, но при этом не срезая часть материала и не болтаться. Аналогичную процедуру провести с наклонными посадочными отверстиями.

Таким образом можно выбрать оптимальный зазор для вашего принтера и материала и использовать его при моделировании работ. Обращаем внимание, что существенное отклонение посадочного отверстия от оси Z может приводить к овализации отверстия и невозможности установить аналог. В таких случаях стоит вернуться к настройке принтера с помощью калибровочного теста, скорректировать режимы работы. В некоторых случаях можно использовать компенсацию по оси Z, которая нивелирует овализацию отверстия.